铸件化学成份、机械性能表

| 材料牌号 |  |  | 受检项目 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF3 304L ZG00Cr18Ni10 |  |  | 化学成份 | C≤ | Mn | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni |  | ## GB12230-2005 |
|  |  |  |  | 0.03 | 1.5 | 2 | 0.04 | 0.04 | 17-21 | 8-12 |  |  |
|  |  |  | 机械性能 | σb ≥ | σs ≥ | δ≥ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 485 | 206 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| CF8 304 ZG0Cr18Ni9 |  |  | 化学成份 | C≤ | Mn | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni |  | ## GB12230-2005 |
|  |  |  |  | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.04 | 0.04 | 18-21 | 8-11 |  |  |
|  |  |  | 机械性能 | σb ≥ | σs ≥ | δ≥ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 485 | 206 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| CF3M 316L ZG00Cr17 Ni14Mo2Ti |  |  | 化学成份 | C≤ | Mn | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Mo | ## GB12230-2005 |
|  |  |  |  | 0.03 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 17-21 | 9-13 | 2-3 |  |
|  |  |  | 机械性能 | σb ≥ | σs ≥ | δ≥ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 485 | 206 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| CF8M 316 ZG0Cr18 Ni12Mo2TI |  |  | 化学成份 | C≤ | Mn | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Mo | ## GB12230-2005 |
|  |  |  |  | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 18-21 | 9-12 | 2-3 |  |
|  |  |  | 机械性能 | σb ≥ | σs ≥ | δ≥ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 485 | 206 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学成份 | C≤ | Mn | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Mo | ## GB12230-2005 |
|  |  |  | 机械性能 | σb ≥ | σs ≥ | δ≥ |  |  |  |  |  |  |

表中单位：(1)化学成份%   (2)力学性能：抗拉强度σb:MPa 、屈服强度σs:MPa 、延长率δ%、断面收缩率ψ%、αk :J/cm2

铸件化学成份、机械性能表

| 材料牌号 |  |  | 受检项目 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### HT200 | #### 德DIN | #### GG20 | 化学成份 | C≤ | Mn≤ | ## Si | S≤ | P≤ |  |  |  |  |  |  |  | GB12226-2005 |  |
|  | 德W-Nr. | 0.6020 |  | 3.1～3.4 | 0.80～1.00 | 1.5～1.8 | 0.12 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法NF | FGL200 | 机械性能 | σb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日JIS | FC20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≥200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### HT250 | #### 德DIN | #### GG25 | 化学成份 | C≤ | Mn≤ | ## Si | S≤ | P≤ |  |  |  |  |  |  |  | GB12226-2005 |  |
|  | 德W-Nr. | 0.6025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法NF | FGL250 | 机械性能 | σb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日JIS | FC25 |  | ≥250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### QT400-18 | #### 德DIN | (GGG-40) |  | C | Mn≤ | ## Si | S≤ | P≤ |  | Mg |  | Re |  |  |  | GB12230-2005 |  |
|  | 德W-Nr. | (0.7040) |  | 3.6～3.8 | 0.5 | 2.3～2.7 | 0.025 | 0.08 |  | 0.03～0.05 |  | 0.02～0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 法NF | FGS400-18 | 机械性能 | σb≥ | σs≥ | δ≥ | αk≥ | HB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日JIS | (FCD40) |  | 400 | 250 | 18 | 11 | 130～180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### QT450-10 | #### 德DIN | #### GGG-50 | 化学成份 | C | Mn | ## Si | S≤ | P≤ |  | Mg |  | Re |  |  |  | GB12230-2005 |  |
|  | 德W-Nr. | 0.7050 |  | 3.4～3.9 | 0.2～0.5 | 2.7～3.0 | 0.03 | 0.07 |  | 0.06～0.10 |  | 0.03～0.10 |  |  |  |  |  |
|  | 法NF | 500-7 | 机械性能 | σb≥ | σs≥ | δ≥ | HB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日JIS | FCD50 |  | 450 | 310 | 10 | 160～210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### WCB |  |  | 化学成份 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | ## P≤ | Cr≤ |  | Ni≤ | Mo≤ | Cu≤ | V≤ |  |  | GB12229-89 |
|  |  |  |  | 0.30 | 1.00 | 0.06 | 0.045 | 0.40 | 0.40 |  | 0.50 | 0.25 | 0.5 | 0.03 |  |  |  |
|  |  |  | 机械性能 | σb ≥ | σs≥ | δ≥ | ψ≥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 485 | 250 | 22 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表中单位：(1)化学成份%   (2)力学性能：抗拉强度σb:MPa 、屈服强度σs:MPa 、延长率δ%、断面收缩率ψ%、αk :J/cm2

棒材化学成份、机械性能表

| 材料牌号 | 受检项目 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410 1Cr13 | 化学成份 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni≤ |  |  | ## GB1220-92 |
|  |  | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.035 | 11.5～13.5 | 0.60 |  |  |  |
|  | 机械性能 | σb ≥ | σ0.2≥ | δ≥ | ψ≥ | αk ≥ | HB＜ |  |  |  |  |
|  |  | 540 | 345 | 25 | 55 | 78 | 159 |  |  |  |  |
| 420 2Cr13 | 化学成份 | C | Mn≤ | Si≤ | S≤ | ## P≤ | Cr | Ni≤ |  |  | ## GB1220-92 |
|  |  | 0.16～0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.035 | 12.0～14.0 | 0.60 |  |  |  |
|  | 机械性能 | σb ≥ | σ0.2≥ | δ≥ | ψ≥ | αk ≥ | HB≥ |  |  |  |  |
|  |  | 635 | 440 | 20 | 50 | 63 | 192 |  |  |  |  |
| 304 0Cr19Ni9 | 化学成份 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | ## P≤ | Cr | Ni | N≤ |  | ASTM A276-92 |
|  |  | 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.030 | 0.045 | 18.0～20.0 | 8.0～10.5 | 0.10 |  |  |
|  | 机械性能 | σb≥ | σ0.2≥ | δ≥ | ψ | αk | ## HB≤ | # HRC≤ |  |  |  |
|  |  | 515 | 205 | 40 |  |  | 201 | 92 |  |  |  |
| 304L 0Cr19Ni11 | 化学成份 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | S≤ | ## P≤ | Cr | Ni | N≤ |  | ## ASTM ## A240-92b |
|  |  | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.030 | 0.045 | 18.0～20.0 | 8.0～12.0 | 0.10 |  |  |
|  | 机械性能 | σb≥ | σ0.2≥ | δ≥ | ψ | αk | HB≤ | # HRC≤ | HV |  |  |
|  |  | 485 | 170 | 40 |  |  | 201 | 92 |  |  |  |
| 316 0Cr17Ni12Mo2 | 化学成份 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ | Mo | ## ASTM A240-92b |
|  |  | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.030 | 0.045 | 16.0～18.0 | 10.0～14.0 | 0.10 | 2～3 |  |
|  | 机械性能 | σb≥ | σ0.2≥ | δ≥ | ψ | αk | HB≤ | # HRC≤ |  |  |  |
|  |  | 515 | 205 | 40 |  |  | 217 | 95 |  |  |  |

表中单位：(1)化学成份%   (2)力学性能：抗拉强度σb:MPa 、屈服强度σs:MPa 、延伸率δ%、收缩率ψ%、αk :J/cm2

棒材化学成份、机械性能表

| 材料牌号 | 受检项目 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316L 00Cr17Ni14Mo2 | 化学成份 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ | Mo≤ | ## GB1220-92 |
|  |  | 0.03 | 2.00 | 0.75 | 0.030 | 0.045 | 16.0～18.0 | 10.0～14.0 | 0.10 | 2～3 |  |
|  | 机械性能 | σb ≥ | σ0.2≥ | δ≥ | ψ | αk | HB≤ | # HRC≤ |  |  |  |
|  |  | 485 | 170 | 40 |  |  | 217 | 95 |  |  |  |
| 17-4PH | 化学成份 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | ## P≤ | Cr | Ni | Cu≤ | Nb≤ | UNS S17400 |
|  |  | 0.07 | 1 | 1 | 0.03 | 0.04 | 15.5~17.5 | 3~5 | 3~5 | 0.15~0.45 |  |
|  | 机械性能 | σb ≥ | σ0.2≥ | δ≥ |  |  |  |  |  |  |  |
| Q235 | 化学成份 | C | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr≤ | Ni≤ | Cu≤ |  |  |
|  |  | 0.14～0.22 | 0.3～0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |
|  | 机械性能 | σb | σs≥ | δ≥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 375～460 | 225 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学成份 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | ## P≤ | Cr | Ni |  |  |  |
|  | 机械性能 | σb ≥ | σ0.2≥ | δ≥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学成份 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | ## P≤ | Cr | Ni |  |  |  |
|  | 机械性能 | σb ≥ | σ0.2≥ | δ≥ |  |  |  |  |  |  |  |

表中单位：(1)化学成份%   (2)力学性能：抗拉强度σb:MPa 、屈服强度σs:MPa 、延伸率δ%、收缩率ψ%、αk :J/cm2

铸件化学成份、机械性能表

| 材料牌号 |  |  | 受检项目 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Cr13 美国410 | #### 德DIN |  | 化学成份 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni≤ |  | GB12226-2005 |
|  | 英 BS |  |  | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.035 | 11.5～13.5 | 0.60 |  |  |
|  | 法NF |  | 机械性能 | σb ≥ | σ0.2≥ | δ≥ | ψ≥ | αk ≥ | HB＜ |  |  |  |
|  | 日JIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 540 | 345 | 25 | 55 | 78 | 159 |  |  |  |
| 2Cr13 | #### 德DIN |  | 化学成份 | C | Mn≤ | Si≤ | S≤ | ## P≤ | Cr | Ni≤ |  | GB12226-2005 |
|  | 德W-Nr. |  |  | 0.16～0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.035 | 12.0～14.0 | 0.60 |  |  |
|  | 法NF |  | 机械性能 | σb ≥ | σ0.2≥ | δ≥ | ψ≥ | αk ≥ | HB≥ |  |  |  |
|  | 日JIS |  |  | 635 | 440 | 20 | 50 | 63 | 192 |  |  |  |
|  | #### 德DIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GB12230-2005 |
|  | 德W-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法NF |  | 机械性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日JIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 德DIN |  | 化学成份 |  |  |  |  |  |  |  |  | GB12230-2005 |
|  | 德W-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法NF |  | 机械性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日JIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 德DIN |  | 化学成份 |  |  |  |  |  |  |  |  | GB12230-2005 |
|  | 德W-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法NF |  | 机械性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日JIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表中单位：(1)化学成份%   (2)力学性能：抗拉强度σb:MPa 、屈服强度σs:MPa 、延长率δ%、断面收缩率ψ%、αk :J/cm2

铜合金化学成份、机械性能表

| 材料牌号 | 受检项目 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 9-2铝青铜 ##### ZCuAl9Mn2 | 化学成份 | Al≤ |  | Mn≤ |  | Sb≤ |  | Si≤ |  | P≤ | As | Sh | Zn | ## GB/T12225-89 Al和Mn为主要元素 其余为杂质，总和2.5 剩余为铜 |
|  |  | 8.0~10.0 |  | 1.5~2.5 |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 1.5* |  |
|  | 机械性能 | σb≥ |  | δ≥ |  | HBW≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S390 | J440 | 20 |  | S835 | J930 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-3铝青铜 ZCuAl10Fe3 | 化学成份 | Al≤ |  | Fe≤ |  | Sb≤ |  | Ni≤ |  | Sh | Zn | Pb | Mn | ## GB/T12225-89 Al和Fe为主要元素 其余为杂质，总和5.0 剩余为铜 |
|  |  | 8.5~11.0 |  | 2.0~4.0 |  | 0.05 |  | 3.0* |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.0* |  |
|  | 机械性能 | σb≥ |  | σ0.2≥ |  | δ≥ |  | HBW≤ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S490 | J540 | S180 | J200 | 13 | 15 | S890 | J1080 |  |  |  |  |  |
| 9-4铝青铜 QAl9-4 | 化学成份 | Sn≤ |  | Al |  | Zn≤ |  | Mn≤ |  | ## Fe≤ | Pb≤ | Si≤ | P≤ | ## GB5233-85 Cu为余量 杂质总和≤1.7 |
|  |  | 0.1 |  | 8~10 |  | 1.0 |  | 0.5 |  | 2~4 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |  |
|  | 机械性能 | σb≥ |  | σ0.2≥ |  | δ≥ |  | 为含铁的铝青铜。有高的强度和减摩性，良好的耐蚀性，热态下压力加工性良好，可电焊和气焊，但钎焊性不好，可用作高锡耐磨青铜的代用品 |  |  |  |  |  |  |
| 9-2铝青铜 QAl9-2 | 化学成份 | Sn≤ |  | Al |  | Zn≤ |  | Mn≤ |  | ## Fe≤ | Pb≤ | Si≤ | P≤ | ## GB5233-85 Cu为余量 杂质总和≤1.7 |
|  |  | 0.1 |  | 8~10 |  | 1.0 |  | 1.5~2.5 |  | 0.5 | 0.03 | 0.1 | 0.01 |  |
|  | 机械性能 | σb≥ |  | σ0.2≥ |  | δ≥ |  | 为含锰的铝青铜。有高的强度，在大气、淡水和海水中抗蚀性很好，可电焊和气焊，不易钎焊，在热态和冷态下压力加工性均好 |  |  |  |  |  |  |
| 62黄铜 H62 | 化学成份 | Cu≤ |  | Fe≤ |  | Pb≤ |  | Sb≤ |  | ## Bi≤ | P≤ | Zn | 杂质总和 | GB5232-85 |
|  |  | 60.5~63.5 |  | 0.15 |  | 0.08 |  | 0.005 |  | 0.002 | 0.01 | 余量 | ≤0.5 |  |
|  | 机械性能 | σb≥ |  | σ0.2≥ |  | δ≥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

表中单位：(1)化学成份%   (2)力学性能：抗拉强度σb:MPa 、屈服强度σs:MPa 、延伸率δ%、收缩率ψ%、αk :J/cm2